PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

OBRA: PROJETO DE UMA ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA METÁLICA

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

- PLANILHA DE CUSTOS

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

## Engº Civil Sandro Pisa

CREA nº 46 722 - 4

1 - Generalidades

A obra de que trata o presente Memorial Descritivo, está localizada na Rua Cruz e Souza, Bairro Ribeirão do Tigre, Município de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina.

A edificação, denominada arquibanca em estrutura metpalica, contem área de 159,83 m2 .

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar materiais e serviços a serem utilizados na execução da arquibancada.

Todos os materiais a serem fornecidos e empregados deverão ser de primeira qualidade e obedecer as especificações e métodos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada.

2 – Infraestrutura

2.1 – Considerações gerais

As fundações utilizadas na obra serão diretas, por meio de sapatas isoladas, com dimensões especificadas no projeto estrutural.

As escavações obedecerão, os níveis de projeto e serão executadas manualmente.

O solo sobre o qual se apoiam as sapatas, deverá ter capacidade de suporte de no mínimo 1,50 Kgf/cm2. Se, para atingir esta capacidade de suporte, for necessário escavar o terreno, de modo que os pilares do térreo fiquem com um comprimento superior a um metro, o responsável técnico pelo projeto deverá ser, obrigatoriamente, consultado.

Após a concretagem, cura e desforma, as sapatas deverão ser reaterradas, com material limpo, em camadas de no máximo 20 cm e apiloadas manualmente.

2.2 – Armaduras

As armaduras serão executadas em aço CA50 e CA60, obedecendo, rigorosamente, o projeto estrutural.

2.3 – Concreto

O concreto utilizado nas sapatas, será do tipo dosado em central ou dosado na própria obra, com brita 1 e resistência Fck=25 Mpa.

As formas que receberão o concreto deverão ser previamente molhadas, para evitar a desidratação prematura do cimento.

O lançamento será feito com cuidado e em altura inferior a 200 cm e o adensamento será, obrigatoriamente, mecânico, através de vibrador de imersão, observando-se que este não fique imerso, no mesmo ponto, por tempo prolongado, para evitar o desagregamento dos materiais constituintes do concreto.

Poucas horas após o lançamento e adensamento do concreto, quando este começar a endurecer superficialmente, deverá procede-se a cura, devendo-se para isto, molhar constantemente o concreto e as formas durante, no mínimo, sete dias.

3 – Arquibancada

A arquibancada em estrutura metálica deverá ser executada, conforme detalhado no projeto arquitetônico e estrutural. Sobre a estrutura metálica serão fixadas, através de parafusos de aço galvanizado, tábuas de madeira de lei, tipo itaúba ou similar, na espessura de 30 mm. O corrimão será executado com tubos de aço com bitolas e forma especificados no projeto arquitetônico.

4 – Pintura

4.1 – Pintura sobre metal

A superfície a ser pintada deverá ser lixada e estar isenta de graxa, óleo, fungos ou qualquer material solto ou que venha a interferir na aderência da tinta no substrato.

É indispensável a aplicação de uma demão de fundo anti-corrosivo.

Serão aplicadas, no mínimo, duas demãos tinta esmalte sintético brilhante, com intervalos entre demãos, conforme especificado pelo fabricante do produto.

4.2 – Pintura sobre madeira

A madeira deverá ser lixada e estar isenta de graxa, óleo, fungos ou qualquer material solto ou que venha a interferir na aderência da tinta no substrato.

É indispensável a aplicação de uma demão de fundo para homogeneizar a porosidade da  superfície a ser pintada.

Serão aplicadas, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte brilhante, com intervalos entre demãos, conforme especificado pelo fabricante do produto.

5 – Serviços complementares

Ao término da obra, antes da entrega definitiva, deverá ser executado um teste em todos os equipamentos instalados e uma limpeza geral na edificação.

__________________

Sandro Pisa

Engo Civil – CREA/SC 46.722-4